Венец Ю.С.

О взаимосвязи растворимости газов в твердом железе

и его электронной конфигурацией.

//Теория и практика металлургии. – 2006,-№1-2,-С.38-42.

На основе принципа Юм-Розери предложена модель растворимости газов и на ее основе объяснено изменение характера растворения газов в d-элементе железе с ростом температуры с учетом изменения атомной структуры в различных аллотропных фазах и найдено решение уравнения Шредингера в интервале анализируемых температур. Правильность предложенного механизма изменения электронной конфигурации с ростом температуры подтверждена расчетом для кремния(p-элемента).

На основі принципу Юм-Розері запропоновано модель розчинності газів і на її основі пояснено зміни характеру розчинення газів в d-елементі залізі з ростом температури з урахуванням зміни атомної структури в різних алотропних фазах і знайдене рішення рівняння Шредингера в інтервалі аналізованих температур. Правильність запропонованого механізму зміни електронної конфігурації з ростом температури підтверджена розрахунком для кремнію(p-елемента).

Введение.

Для практических целей с достаточной точностью растворимость газов в железе описывают, как правило, только с позиций термодинамики[1,2] без учета механизма электронных взаимодействий внедряемого катиона с катионами матрицы.

Постановка задачи.

Проведем сравнительный анализ механизмов растворения азота и водорода в железе при росте температуры с учетом изменения электронной конфигурации металлических атомов.

На растворимость элементов друг в друге по правилу Юм-Розери влияют размерный и электронный факторы. В электронной конфигурации у переходных металлов внешней является d-орбиталь, которая делится на подорбитали t2g и еg.(рис.1). Из-за отсутствия сегодня решения уравнения Шредингера для многоэлектронных атомов принято считать, что во всем температурном интервале существования аллотропной модификации железа ее электронная конфигурация постоянна (рис. 2). Исходя из этого постоянства и в соответствии с правилом Юм-Розери на растворимость водорода и азота влияет только размерный фактор.

Таким образом можно считать, что растворимость азота и водорода в твердом растворе кристаллической структуры металла лимитируется величиной пор между отдельными атомами. У железа размер атомов определяется размером d-орбитали. Согласно теории атомного строения радиус орбитали, следовательно и атома, постоянен. В атоме при сообщении ему фотона энергии электрон переходит на следующую орбиталь, а не увеличивает занимаемую[4]. Таким образом только размер межатомных пор будет связан с параметрами решетки железа в любой структуре. То есть можно констатировать наличие связи между растворимостью газов в решетке железа и размерами последней. Соответственно, с ростом температуры должна возрастать растворимость в -железе как водорода, так и азота. Последнее противоречит фактическим данным, что может быть объяснено влиянием электронного фактора — а именно изменением распределения электронов железа по орбиталям в аллотропной модификации при увеличении температуры и их взаимодействием с различными газами в твердом растворе.

Суть модели.

Рис.1. Расщепление d-состояний на dt2g-и deg-состояния(а) и ориентация eg(dxyz)-орбиталей в ОЦК-металлах (б) и t2g(dxy, dxz, dyz)-орбиталей в ГЦК-металлах (в) в поле остовной p6-оболочки со взаимно ортогональными px-, py-, pz-орбиталями[3].

В соответствии с принципом минимума потенциальной энергии электроны в первую очередь должны находиться на eg-подорбитали как наименее плотной по заполнению пространства вокруг атомного ядра и только «лишние» будут перемещаться на подорбиталь t2g. Из-за потери железом ферромагнитности при 768С очевидно предположить, что при б`ольших температурах электроны на галтелях подорбиталей будут находиться попарно (рис.3а). По мере сообщения атому железа энергии (тепла в простейшем случае) должно происходить перераспределение электронов с увеличением на t2g-подорбитали их количества (a(t)). Причем для всех атомов системы при конкретной температуре a(t) будет являться средневзвешенным для атомов с различным числом электронов, попарно находящихся на галтелях t2g-подорбитали. Максимальное же количество электронов на последней при полном заполнении будет лишь шесть. Распределим в первом приближении характерное количество электронов на t2g-подорбитали соответственно возможным аллотропным состояниям: -Fe — 2; -Fe — 3; -Fe — 4 (рис.3). Соответственно, аллотропные переходы будут осуществляться при превышении среднего арифметического числа электронов, характерных для двух соседних модификаций. То есть переход — происходит при значении a(t) равным 2,5, а — — при 3,5.

Рис.2. Электронное состояние атомов железа в различных модификациях[3].

Зависимость параметра a(t) от температуры определяли в общепринятых в термодинамике координатах ln[a(t)]=f(T-1). В первом приближении получено уравнение:

Рис.3. Предлагаемая модель

характерной электронной

конфигурации атомов железа

в различных модификациях.

ln(a(t))=−1935t+273+2,552							(1).

Следует отметить, что аллотропный переход -Fe—-Fe происходит при 1400С, а при этой температуре параметр a(t) по уравнению (1) равен 4,037. Это значение ближе к 4,0, а не к 3,5 — среднему между 3,0 и 4,0, как было принято первым приближением. С учетом этого уточнили коэффициенты уравнения (1) с помощью линейной корреляции в тех же координатах при значениях температур и a(t), приведенных в таблице 1. Во втором приближении уравнение (1) имеет вид:

ln(a(t))=−1909t+273+2,528; R=1,0000						(2).

Величина коэффициента корреляции и графическое отображение полученного уравнения (рис.4) свидетельствуют о функциональном, а не о статистическом характере примененной зависимости, используемой в термодинамике. В целом же это возможно, по-видимому, трактовать как обоснование предлагаемой взаимосвязи термодинамических принципов с электронной конфигурацией атомов железа.

Рис.4 Зависимость ln[a(t)]

для железа от температуры.

Таблица 1.

Соответствие принятой электронной конфигурации железа температурам аллотропных превращений.

| Аллотропный переход | Темпера-тура, С | 104/Т, К-1 | a(t) | ln[a(t)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  —  | 768 | 9,61 | 2 | 0,693 |
|  —  | 910 | 8,45 | 2,5 | 0,916 |
|  —  | 1400 | 5,98 | 4 | 1,386 |

Для проверки положений предложенной модели электронного строения атомов железа был проведен анализ возможности существования подобных закономерностей для электронной конфигурации атомов кремния 3s2p2, результаты которого представлены в таблице 2, формулой (3) и на рис.5.

Рис.5 Зависимость ln[a(t)] для кремния от температуры.

Таблица 2.

Соответствие принятой электронной конфигурации кремния температурам аллотропных превращений[5].

| Алотропный переход | Темпера-тура, С | 104/Т, К-1 | a(t) | ln[a(t)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  —  | 350 | 16,05 | 1,5 | 0,405 |
|  —  | 680 | 10,49 | 2,5 | 0,916 |
|  —  | 1207 | 6,76 | 3,5 | 1,253 |

ln(a(t))=−912t+273+1,87; R=1,0000						(3).

Как видим и в этом случае получена функциональная зависимость и аллотропные переходы p-элемента кремния подчиняются предложенной модели изменения электронного строения многоэлектронного атома с ростом температуры.

Моделирование растворимости азота и водорода в железе проводилось с учетом изложенного выше принципа Юм-Розери, предложенной ранее электронной конфигурации атомов железа и положений известной линейной модели увеличения линейных размеров металлов при возрастании температуры:

rt  = (r0 + Т), 									(4)

где r0— предлагаемое удельное искажение решетки железа от внедрения азота или водорода при температуре в 0 К, доли линейного размера решетки;

 — температурный коэффициент линейного расширения;

Т — температура, К.

Влияние изменения электронной структуры и размерного фактора на растворимость азота и водорода в феррите и водорода в аустените нашли в виде произведения этих факторов из-за предположенного равновероятного их вклада, причем последний был взят в кубе из-за желания учесть объемные изменения в решетке атома железа:

[H]-, -, -Fe = (r0 + Т)3a(t)155,8,						(5)

[N], -Fe  = (r0 + Т)3a(t)1455,8, 						(6)

где [H]-, -, -Fe, [N], -Fe — растворимость водорода и азота в различных модификациях железа, мас. доли;

1; 14; 55,8 — атомные массы водорода, азота и железа соответственно.

Влияние на растворимость азота в аустените найдена в зависимости от количества электронов на eg подорбитали, равного [6 – a(t)], и учета размерного фактора:

[N]-Fe  = (r0  + Т)3[6 – a(t)]1455,8,						(7)

где [N]-Fe — растворимость азота в -железе, мас. доли.

Коэффициенты находились при двух значениях температур для каждой структуры и представлены в столбцах 1–3 таблицы 3, а рассчитанные согласно модели графики растворимости приведены на рисунке 6.

Коэффициенты r0 и  прямо пропорциональны выражениям из целых чисел (столбцы 4,5 таблицы 3) с коэффициентами пропорциональности  и   соответственно (столбцы 6–9 таблицы 3). Это объяснимо исходя из ориентации в пространстве связей между eg  орбиталями (рис.7): если принять отрезок ВС за единичный, то отрезок АС равен 2, а АВ — 3. При взаимодействии атомов в пространстве расстояния пропорциональны диагоналям в решетке (на плоскости диагональ квадрата больше стороны в 2 раза, в пространстве у куба — 3).

Рис.7. Электронная подорбилаль d(eg)

над p6-оболочкой [3].

Таблица 3.

Коэффициенты модели размерного изменения искажений в решетках ОЦК и ГЦК железа, их пропорциональность.

| Тип стру-кту-ры | r0100 | 105 | Пропорциональность коэффициентов численно |  | Значение коэффициентов пропорциональности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 100 | Откло-нение  от сред-него, %абс. | 105 | Откло-нение  от сред-него, %абс. |
|  |  |  | r0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [N],-Fe | 1,57 | 1,7 | υ⋅3 | ω⋅33 | 0,906 | 0,4 | 0,3272 | 1,1 |
| [N]-Fe | 4,39 | 1,85 | υ⋅22⋅3 | ω⋅42 | 0,896 | -0,8 | 0,3270 | 1,1 |
| [H],-Fe | 2,24 | 1,35 | υ⋅2⋅3 | ω⋅32 | 0,914 | 1,3 | 0,3182 | -1,6 |
| [H]-Fe | 3,58 | 0,91 | 4υ | ω⋅22 | 0,895 | -0,9 | 0,3217 | -0,6 |
| Среднее |  |  |  |  | 0,903 |  | 0,3235 |  |

Температура, град.С.		Температура, град.С.

а)				б)

Рис.6. Растворимости водорода(а) и азота(б)(%мас.) в -, -и -железе по уравнениям (5), (6) и (7) предложенной модели в зависимости от температуры.

Следует также учитывать в решетке аустенита для атомов азота выгодность упорядочения в цепочки N–Fe–N[6], что проявилось, по-видимому, в удвоении коэффициентов  и r0.

Пропорциональность коэффициента r0 размерам по направлениям в структурных моделях железа объяснима, по-видимому, их связью с направлениями деформации размеров структур при внедрении азота и водорода, а пропорциональность коэффициента  — их возможной связью с направлениями деформации структур при изменении температуры. Общая же пропорциональность коэффициентов размерам в указанных направлениях может свидетельствовать о верности исходных предположений, положенных в основу модели растворимости азота и водорода в железе.

Выводы:

- показана связь принципов термодинамики с атомным строением элементов на основе предложенного решения уравнения Шредингера в интервале аллотропных превращений для многоэлектронных атомов, которое проверено на примере d–элемента железа и p–элемента кремния с учетом изменения электронной конфигурации с ростом температуры;

- на основе принципа Юм-Розери предложена модель растворимости газов и на ее основе объяснено изменение характера растворения газов в d-элементе железе с ростом температуры.

Литература:

- Азот в металлах. Аверин В.В., Ревякин А.В., Федорченко В.И., Козина Л.Н., М: Металлургия, – 1976, – 224с.

- Водород в металлах и сплавах. Гельд П.В., Рябов Р.А. М.:Металлургия,-1974,-272с.

- Григорович В.К. Металлическая связь и структура металлов.-М.:Наука,-1988,-296с.

- Т.И. Трофимова Курс физики, М.: Высшая школа, -1985, -432с.

- Ю.Н. Таран, В.З. Куцова «Фазовые переходы в кремнии и сплавах Al-Si» // Современные проблемы металлугии, - Днепропетровск: ГМетАУ,-1999,-С.223-243.

- А.Н. Тимошевский, Б.З. Янчицкий Электронное строение и сверхтонкие взаимодействия в азотистом аустените. / Металлофизика и новейшие технологии. – 2004, - т.26, - №1, - С.1-16.