УДК 669.14.018.8 : (620.193.01 + 620.172.224.2) : 539.183.3

прогнозирование механических и коррозионных свойств высокохромистых аустенитных сталей

Аспирант НМетАУ Венец Ю.С., доцент НМетАУ, к.т.н. Трегубенко Г.Н.

Предложен механизм формирования предела текучести стали на основании взаимодействий ядер атомов и электронного газа согласно закона Кулона. Расчет по теоретической модели позволяет прогнозировать предел текучести металлоизделий различного сортамента из аустенитных сталей. Выполнен анализ кинетических и стехиометрических условий образования карбидов и нитридов хрома, в результате которого разработан и экспериментально проверен критерий стойкости к межкристаллитной коррозии аустенитных высокохромистых сталей.

Введение.

В данной статье на базе электронной конфигурации атомов железа и легирующих предлагается математическая модель формирования конструкционного свойства аустенитных высокохромистых сталей как предел текучести. Также для этих сталей на основании их физико-химических свойств разработан критерий для прогнозирования не менее важной характеристики металла как стойкость к межкристаллитной коррозии (МКК).

Разработка модели для прогнозирования предела текучести стали.

Используя закон Кулона и теоретические основы формирования кристаллической решетки атомами металлов, отдающих электроны для образования межатомной металлической связи, определена формула для расчета предела текучести аустенитной высокохромистой стали σ0,2Р:

σ0,2Р=25⋅12⋅К4⋅π2⋅ε0⋅e⋅qi⋅i2ri⋅i4								(1)

где  е – заряд электрона, равный   1,60210–19, Кл;

ε0 – магнитная проницаемость вакуума, равная 8,85410–12, Ф/м;

qi – доля заряда i-го элемента,  принимаемая в расчет;

ri –радиус атома i-го элемента;

i – атомная доля i-го элемента;

К – проекционный множитель.

В уравнении (1) предлагается использовать модель взаимодействий ядер атомов и их электронных орбиталей, между которыми при растяжении действует сила Кулона на расстоянии радиуса атома. Площадью приложения силы притяжения принимается площадь сечения атома.

Значения qi и ri приведены в таблице 1. Значение коэффициента 2/5 в (1) вытекает из разделения d–орбитали на две подорбитали с 4 и 6 галтелями eg и t2g соответственно с вероятным участием только первой в формировании предела текучести [3]. Значение коэффициента 1/2 в уравнении (1) объясняется делением электронной конфигурации γ–железа на две равнозначные подструктуры[3]. Значение проекционного множителя К показывает отличие величины силы Кулона между атомами от ее проекции на направление растяжения решетки. В литом или малодеформированном аустените множитель К можно принять равным 1, полагая, что растяжение в ГЦК–решетке происходит по направлению (110) действия силы Кулона по линии контакта соседних атомов. Значение доли заряда железа, принимаемой в расчет, объяснимо коллективизацией одного электрона его атомов для формирования электронного газа в решетке. При расчете доли заряда для атомов замещения учитывали общее число электронов в i-элементе и их отличие от числа электронов в атоме железа, а также отклонение фактической атомной массы от парности количества протонов и нейтронов, соответствующей изменению положения элемента в периодической таблице Менделеева относительно атома железа. Доля заряда атома внедрения i-го элемента рассчитывается как произведение количества электронов на внешней орбитали с количеством окружающих атомов, а также суммы произведения с количеством электронов на их полуорбиталях, вступающих в связь с внедренным элементом. Для углерода и бора количество взаимодействующих с ними атомов принимается 2, а для азота — 4.

Таблица 1

Значения коэффициентов qi и ri уравнения (1) для различных элементов.

| Элемент | Доля заряда | Радиус атома [2], 10–10м | Элемент | Доля заряда | Радиус атома [2], 10–10м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | 126 | 1,241 | C | 56 | 0,772 |
| Cr | 224 | 1,249 | N | 147 | 0,549 |
| Ni | 228 | 1,246 | B | 35 | 0,795 |
| Mn | 225 | 1,367 | Cu | 429 | 1,278 |
| Si | 214 | 1,176 | Co | 227 | 1,253 |
| Mo | 1342 | 1,363 | W | 1874 | 1,37 |
| Ti | 422 | 1,448 | V | 423 | 1,311 |

Проверка модели для прогнозирования предела текучести стали.

Расчеты, выполненные по разработанной модели, позволили теоретически обосновать изменение предела текучести стали типа 18-10 при легировании различными элементами, экспериментально полученные в работе [1], а также дополнить их расчетом влияния хрома, никеля и титана, являющихся основными легирующими элементами сталей рассматриваемого класса. Графическое отображение полученных теоретических зависимостей приведено на рис.1, которые совпадают с экспериментальными данными работы [1]. Для разных аустенитных высокохромистых сталей расчетные значения предела текучести σ0,2Р по формуле (1) для средних концентраций легирующих и фактические значения минимальных пределов текучести σ0,2Ф приведены в таблице 2.

Рис. 1. Изменение предела текучести стали типа Х18Н10 при легировании различными элементами, рассчитанное по уравнению (1).

Таблица 2

Расчетные и фактические значения предела текучести аустенитных высокохромистых сталей.

| Марка стали | Средний химический состав, % мас. |  |  |  |  |  |  | σ0,2Р, МПа | σ0,2Ф, МПа | Δ, % | Состояние металла. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr | Ni | Mn | Si | N | C | Другие |  |  |  |  |
| 08Х18Н10 | 18 | 10 | 1,5 | 0,5 | 0,03 | 0,07 | — | 193 | 196 [5] | -1,5 | Поковки прутки Ø60мм, закалка |
| 08Х18Н10Т | 18 | 10 | 1,5 | 0,5 | 0,02 | 0,07 | Тi=0,6 | 193 | 196 [5] | -1,5 |  |
| 17Х18Н9 | 18 | 9 | 1,5 | 0,5 | 0,03 | 0,165 | — | 216 | 215 [4] | 0,5 | поковки толщина до 60мм, Закалка. |
| 10Х17Н13М2Т | 17 | 13 | 1,5 | 0,5 | 0,02 | 0,08 | Мо=2,5 Ti=0,6 | 228 | 215 [5] | 6,0 |  |
| 20Х25Н20С2 | 25,5 | 19,5 | 1 | 2,5 | 0,05 | 0,18 | — | 293 | 295 [5] | -0,7 | поковки прутки Ø60мм, закалка |
| 38Х18Н25С2 | 18 | 24,5 | 1 | 2,5 | 0,03 | 0,36 | — | 323 | 345 [4] | -6,4 | поковки толщина до 60мм, закалка |
| 03Х18Н5АГ4 | 17,9 | 4,85 | 4,32 | 0,38 | 0,23 | 0,03 | — | 2996 | 297 [6] | 0,7 -0,4 | центробежнолитая труба Ø100х35мм |

Предлагаемый расчет позволяет оценить предел текучести не только высокохромистых аустенитных сталей, но и мягкого железа. Для определения его предела текучести формула(1) в частном случае имеет вид:

σ0,2Fe=25⋅234⋅π2⋅ε0⋅е262rFe4,									(1')

где 23 — проекционный множитель для перевода проекции силы Кулона в решетке ОЦК-железа из направления (111) в направление (110).

Расчетное значение по формуле (1') в 149,6 МПа вполне совпадает с известным значением 150 МПа[7].

В таблице 2 показано хорошее совпадение теоретических и экспериментальных данных для предела текучести аустенитных высокохромистых сталей при малых деформациях и центробежном литье. В таблице 3 приведены данные по влиянию на σ0,2 высоких степеней деформации, а также закалки.

Таблица 3

Расчетные и фактические пределы текучести опытных экономнолегированных аустенитных сталей в различных состояниях при различных содержаниях азота и углерода.

| Тип стали | С | N | Состояние металла | Проекционный множитель K. | σ0,2Р, МПа | σ0,2ФФ, Мпа* | Δ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %мас. |  |  |  |  |  |  |
| Х18Н5АГ4 | 0,03 | 0,23 | литой | 1 | 2996 | 297 | 0,7 -0,4 |
|  |  |  | центробежнолитой горячепрессованный | 32 | 3663 | 363 | 0,8 0 |
| Х18АН10 | 0,007 | 0,17 | Твердофазное обезуглерожи-вание и легирование азотом тонкостенного проката на предготовых размерах |  | 317 | 311 | 1,9 |
|  | 0,008 | 0,23 |  |  | 366 | 401 | -8,7 |
|  | 0,011 | 0,31 |  |  | 437 | 424 | 3,1 |
| Х18Н10 | 0,025 | 0,05 |  |  | 236 | 245 | -3,7 |
| Х18АН11 | 0,028 | 0,27 | Твердофазное обезуглероживание и легирование азотом тонкостенного проката на предготовых размерах 25х2,5; закалка 1100˚С |  | 412 | 410 | 0,5 |
|  | 0,035 | 0,27 |  |  | 415 | 408 | 1,7 |
|  | 0,04 | 0,27 |  |  | 417 | 412 | 1,2 |
|  | 0,04 | 0,28 |  |  | 426 | 415 | 2,7 |
| Х25АН10 | 0,007 | 0,56 |  | 12 | 425 | 436 | -2,5 |
|  | 0,029 | 0,56 |  |  | 433 | 446 | -2,9 |
|  | 0,038 | 0,57 |  |  | 443 | 457 | -3,1 |
|  | 0,038 | 0,59 |  |  | 457 | 429 | 6,5 |

*Примечание: фактические пределы текучести для стали Х18Н5АГ4 приведены на основании работы [6], для остальных сталей — по работе [8].

Изменение значения проекционного множителя К со значения 1 (для литого и мало деформированного металла) на 32 при содержании хрома порядка 18% происходит в решетке ГЦК-железа, по-видимому, за счет смены направления (110) на направление (111). Изменение направления до (100) и, соответственно, значения проекционного множителя до 12 в стали с концентрацией хрома ∼25% объяснимо превышением доли атомов хрома более 14 от общего количества, на внешней d–орбитали которого только 4 электрона. Это создает, по-видимому, предпосылки невозможности формирования объемной структуры каждым атомом всей структуры металла в целом и приводит к уменьшению уровня предела текучести в стали.

Сходимость результатов расчетов и литературных данных из таблиц 2 и 3, представленная на рис.2 свидетельствует о правомочности расчета предела текучести по уравнению (1).

Рис. 2. Сходимость расчетных и фактических значений предела текучести(МПа) высокохромистых астенитных сталей(по оси Х – расчетные, по оси Y – фактические).

Разработка модели для прогнозирования стойкости стали к МКК.

Другим важным конструкционным свойством аустенитных высокохромистых сталей является коррозионная стойкость. Она в данном классе сталей понижается главным образом из-за локального межкристаллитного разрушения на границах зерен. По широко распространенной теории обеднения причиной данного процесса считают выделение азота и углерода из твердого раствора в карбиды, нитриды и карбонитриды хрома и, соответственно, уменьшения его содержания на границах зерен[9]. В реальных условиях МКК возникает в опасных температурных интервалах при сварке, термообработке и эксплуатации при повышенных температурах.

Основные методы предупреждения возникновения подверженности стали МКК это снижение содержания углерода и азота или введение стабилизирующих элементов — титана или ниобия. При легировании стали азотом стабилизация неприемлема из-за выделения совместно с карбидами и нитридов с соответствующим уменьшением эффекта от ввода в твердый раствор азота. Очевидно, что для легированной азотом стали следует принять во внимание влияние на межкристаллитную коррозию совместного содержания в металле хрома, углерода и азота.

Для определения подверженности стали МКК проводятся исследования стойкости к коррозии по методу АМ(ГОСТ 6032) после 1 часа провоцирующего отжига при 650С. Описанные условия принято считать имитирующими процессы возникновения межкристаллитной коррозии.

Для описания этих условий ограничимся анализом кинетических и стехиометрических коэффициентов процесса, предположив недостижимость термодинамического равновесия выделения карбидов, нитридов и карбонитридов хрома. Кинетически выделение азота и углерода ограничено их диффузионной подвижностью. Для углерода и азота коэффициенты диффузии для разных температур в высокохромистом аустените относятся как 3,33 к 1[8]. Атомов хрома на образование карбида Cr23C6 расходуется больше, чем на образование нитрида Cr2N, практически в 2 раза. Произведение кинетических и стехиометрических коэффициентов дает итоговую величину в 6,6.

Практически эта же величина получается и при анализе экспериментальных данных Грютцнера. Так по данным работы [10] в стали типа 18-10 не легированной азотом ([N]=0,04%) МКК, определяемая методом АМ, возникает при 0,043%С, а в особонизкоуглеродистой стали ([С]=0,01%) и легированной азотом — при его концентрации 0,255%. Действие углерода при этом учитываем как произведение его содержания с искомым коэффициентом и с целью определения приравняем концентрации для углеродистых сталей и легированных азотом. На процесс МКК в условиях метода АМ (ГОСТ 6032) влияние углерода определено большим, чем азота, в 6,5 раза, что практически совпадает с теоретически найденным ранее значением 6,6.

Для прогнозирования стойкости к МКК было исследовано в твердом растворе взаимосвязь приведенных содержаний азота и углерода и концентрации хрома.

Границей стойкости стали к межкристаллитной коррозии определено отношение атомных количеств азота и углерода к уровню хрома как простое соотношение 6,6C+NCr в линейной зависимости от содержания хрома. После перехода к массовым концентрациям и ряда преобразований условие невосприимчивости определено как:

28,6С+3,7N0,01Cr2+6,2Cr≤0,8										(2)

Для получения стабильного аустенита в экономнолегированных высокохромистых сталях необходимо также соблюдать условие диаграммы Шеффлера для аустенитных структур:

(Ni+0,5Mn+30C+30N)-1,1(Cr+1,5Si+Mo)≥ -8,2					 (3)

Проверка модели для прогнозирования стойкости стали к МКК.

Разработанная модель в виде системы неравенств (2) и (3) была опробована на ряде составов, приведенных в таблице 4. Плавки проводились в открытой индукционной печи с основным тиглем ёмкостью 60 кг. Сталь разливали в 10-килограмовые изложницы. Полученные слитки ковали на пластину толщиной 25мм. Легирование стали азотом проводили азотированными феррохромом или/и металлическим марганцем при выплавке, а деформированный металл плавок №-№ 1,4-7, 14, 15 дополнительно насыщали азотом из газовой фазы в твёрдом состоянии. После термообработки(закалка с температуры Т=1150°С, охлаждение — вода) из полученных заготовок вырезались образцы для определения структуры и свойств металла(не менее 3 на каждое испытание). Количество α-фазы в структуре металла оценивалось на микроскопе «Neofot». Механические свойства определялось при комнатной температуре на машине FP100/1 по ГОСТ 11701.  Исследования коррозионной стойкости проводились по методу АМ(ГОСТ 6032) после 1 часа провоцирующего отжига при 650°С, имитирующего процесс сварки. Результаты всех исследований приведены в таблице 4.

Таблица 4

Расчетные и фактические данные стойкости аустенитных высокохромистых сталей к МКК.

| № п/п | Содержание элементов, %мас |  |  |  |  |  | Результаты испытаний на стойкость к МКК | Расчет по (2) | α-фаза, балл | Расчёт по (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | N | Cr | Ni | Mn | Mo |  |  |  |  |
| 1 | 0,005 | 0,190 | 17,0 | 3,0 | 5,00 | 0,01 | стойкая | 0,66 | 2 | -8,0 |
| 2 | 0,030 | 0,100 | 17,0 | 9,0 | 0,01 | 0,01 | стойкая | 0,79 | 1 | -6,5 |
| 3 | 0,085 | 0,100 | 23,0 | 11,0 | 14,00 | 3,50 | стойкая | 0,80 | 1 | -6,4 |
| 4 | 0,006 | 0,700 | 23,0 | 11,0 | 14,00 | 3,50 | стойкая | 0,79 | 0 | 9,2 |
| 5 | 0,034 | 0,470 | 23,0 | 3,0 | 8,30 | 3,00 | стойкая | 0,78 | 1,5 | -7,0 |
| 6 | 0,022 | 0,200 | 18,0 | 4,0 | 6,00 | 0,30 | стойкая | 0,77 | 1,5 | -7,3 |
| 7 | 0,027 | 0,192 | 18,0 | 4,5 | 2,50 | 0,10 | стойкая | 0,80 | 2 | -8,2 |
| 8 | 0,037 | 0,150 | 19,4 | 5,8 | 9,89 | 1,50 | стойкая | 0,75 | 2 | -7,5 |
| 9 | 0,038 | 0,230 | 20,1 | 9,8 | 10,70 | 1,40 | стойкая | 0,79 | 0 | -1,0 |
| 10 | 0,048 | 0,198 | 20,7 | 8,5 | 7,00 | 3,20 | стойкая | 0,79 | 1,5 | -7,7 |
| 11 | 0,018 | 0,340 | 22,1 | 6,8 | 12,30 | 2,60 | стойкая | 0,64 | 0,5 | -4,1 |
| 12 | 0,064 | 0,130 | 21,8 | 7,2 | 12,60 | 1,90 | стойкая | 0,77 | 1,5 | -7,5 |
| 13 | 0,090 | 0,710 | 24,2 | 12,0 | 7,00 | 4,30 | не стойкая | 1,14 | 0 | 7,2 |
| 14 | 0,015 | 0,580 | 22,0 | 10,0 | 0,50 | 0,30 | не стойкая | 0,81 | 0 | 3,0 |
| 15 | 0,048 | 0,210 | 20,0 | 5,5 | 6,50 | — | не стойкая | 0,85 | 1 | -6,3 |

Таким образом, предлагаемый критериальный подход для аустенитной высокохромистой стали в пределах условий, ограниченных неравенствами (2) и (3), обеспечивает стабильную аустенитную структуру металла и его требуемую стойкость к МКК.

Выводы:

Определено влияние внутриатомных взаимодействий и электронно-конфигурационного строения на предел текучести высокохромистых аустенитных сталей. Разработана модель для прогнозирования предела текучести сталей различного химического состава. Теоретически дано объяснение влияния различных легирующих элементов на электронную структуру и предел текучести высокохромистых сталей. Показано хорошее совпадение теоретических и экспериментальных данных для предела текучести металлоизделий различного сортамента из аустенитных сталей. Выполнен анализ кинетических и стехиометрических условий образования карбидов и нитридов хрома на МКК, в результате которого определено, что углерод более значительно оказывает отрицательное влияние на процесс обеднения границ зерен хромом, чем азот. Разработан и экспериментально проверен критерий стойкости к МКК аустенитных высокохромистых сталей.

Литература:

- Irvine K.I., Llewellyn D.T., Pickering F.B. High-strength austenitic stainless steels. – J. Iron and Steel Inst., 1961, v.199, №2, p.153-175.

- CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73nd edition, edited by David R. Lide, CRC Press (1992).

- Венец Ю.С. / О взаимосвязи растворимости газов в твердом железе и его электронной конфигурацией. / Теория и практика металлургии, 2006,-№1-2, - С.38-42.

- Марочник сталей и сплавов. под ред. А.С. Зубченко 2изд. переработанное и дополненное. М.: Машиностроение, 2003, 782с.

- Марочник сталей и сплавов. под ред. Сорокина В.Г. М.: Машиностроение, – 1989г.–639с.

- Экономнолегированная никелем азотсодержащая коррозионностойкая аустенитная сталь. / Ю.С.Венец, Г.Н.Трегубенко, М.И.Тарасьев, А.В.Рабинович // Вопросы атомной науки и техники №4, – 2000г., – Серия физика радиационных повреждений и радиационного металловедения (78). – С.149-152.

- Гуляев А.П. Металловедение: Учебник для ВУЗов, – 6-е изд., переработ. и доп. – М.: Металлургия, 1986, – 544с.

- Заславкий Ю.Б. Исследование и разработка процесса получения особонизкоуглеродистых высокоазотистых аустенитных нержавеющих сталей методом твердофазного обезуглероживания и легирования азотом: Диссертация канд. техн. наук: 05.16.02. – Днепропетровск, 1981. – 217 с.

- Структура и коррозия металлов и сплавов: Атлас. Справ. изд. / Сокол И.Я., Ульянин Е.А., Фельдгандлер Э.Г. и др. – М.: Металлургия, 1989. – 400с.

- Грютцнер Г. Межкристаллитная коррозия аустенитных хромоникелевых сталей. – Черные металлы. Пер. с нем., 1973, №1, С. 10–20.