Зависимость от легирования растворимости азота в феррите и аустените на элементарном уровне.

Венец Ю.С.

ЗАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», г.Никополь, Днепропетровская обл., Украина, 53201.

Аннотация: Приведено классические функции растворимости азота в феррите и аустените от легирования на внутриатомном уровне. Для ее расчета предложена эмпирическая термодинамическая модель в виде суммы влияний элементов на примере железа, хрома, марганца и никеля во всем температурном интервале твердого металла, которая позволяет определить максимальный уровень легирования стали для получения бездефектной структуры при кристаллизации. Модель построена согласно принципу Юм-Розери на основании единых в аустените и феррите функциональных термодинамических описаний электронных конфигураций легирующих и железа, а также зависимости от их изменения размерных факторов для каждого из составляющих.

Анализ отличия коэффициентов в предлагаемой модели для феррита и аустенита позволил оценить в них различие структурной природы внедрения азота при легировании рассматриваемыми элементами.

Ключевые слова: Азот, растворимость, феррит, аустенит, электронная конфигурация.

„Все йде, все минає - і краю немає,

Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?

І дурень, і мудрий нічого не знає.”

07.04.1841г.С.-Петербург– Т.Шевченко

- Введение.

При температурах металлургического производства внедрение газообразного азота в жидких и твердых сталях в практических целях описывалось только до атомного уровня[1,2]. При этом объяснение существования трех фаз различных веществ при одной температуре (твердое, жидкое и газообразное) в этой области деятельности объяснимо только с позиций физического смысла количественных значений параметров электронных конфигураций в рамках таблицы Менделеева. В то же время шесть возможных переходов между фазами для каждого вещества при изменении температуры (плавление-кристаллизация, кипение-конденсация и сублимация-десублимация) описывается термодинамикой лишь с позиций, опять же, только до атомного уровня. Поэтому благодаря найденному противоречию и на основании известных экспериментальных данных в настоящей работе предложено термодинамическое описание растворимости азота в сталях на уровне электронного строения.

- Анализ закономерностей для классического и электронного газа.

Согласно опубликованной ранее классической закономерности на внутриатомном уровне зависимостью (1) под параметром a(Т) предлагалось понимать количество t2g–электронов[3].

; R=1,00						(1).

Значение a(Т) для железа при нормальных условиях практически совпадает с величиной половины соотношения одного коллективизированного электрона к их общему количеству 26, что свидетельствует о необходимости дополнительного анализа его значения.

Считалось, что при температурах, когда железо находится в твердом состоянии, электронный газ в железе вырожден, то есть не подчиняется закономерностям для идеального газа[4]. Но так как в железе было обнаружено наличие классической термодинамической зависимости для части d-электронов, очевидно проверить справедливость для него уравнения состояния идеального газа — уравнения Менделеева-Клапейрона — с учетом предложенной квантовой идеи о перераспределении электронов в твердом железе при изменении температуры. При общем постоянстве числа электронов при повышении температуры изменение объема, предположим, будет изменяться за счет разницы расположения в объеме электронов на eg–и t2g–подорбиталях, часть из которых предложено обозначать параметром a(Т) и для железа рассчитывать по уравнению (1).

Линейный размер подорбитали t2g примем за радиус железа, а eg — обозначим коэффициентом r. Тогда размер d–орбитали будет равен:

(2)

где   – количество электронов на d-орбитали j-элемента;

Следующим уравнением (3) представлена функция соотношений прироста линейного размера как корня кубического из объема по уравнению Менделеева-Клапейрона при постоянных давлении и количестве вещества при температуре T по отношению к температуре сравнения Tc к приросту линейного размера d-орбитали по уравнению (2) при тех же температурах:

(3)

Исходя из известного искажения расположения электронной подорбитали eg в распаде на угол не 90º, а 109,5º, предполагаемое влиянием p6-оболочки[5] размер электронной подорбитали eg при постоянстве проекции принимаемого в расчет ее размера из плоскостного направления [11] на искаженное направление над p6-оболочкой в плоскости найдено в виде:

(4).

Степень  в (4) переводит вероятность увеличения подорбитали eg с плоскостной размерности пары орбиталей в объемную размерность для всего атома, увеличивая вероятность изменения линейного размера eg–подорбитали в  раз в перпендикулярной плоскости сечения для двух плоскостей eg–подорбитали пропорционально увеличению линейного размера. Практическое совпадение этого соотношения с соотношениями отрезков по кристаллографическим направлениям [0,5;0,5;0,5] и [1;1;0] в элементарной кубической ячейке при атмосферном давлении, по-видимому, показывает направленность связей подорбиталей eg и t2g по этим направлениям соответственно. Если предположенный физический смысл соотношения (4) верен, то можно теоретически уточнить угол искажения расположения электронной орбитали eg в ОЦК решетке, который для полного совпадения с соотношением  должен быть равен 109,42°, а не 109,5°. При этом возможно утверждать, что искажение расположения электронной орбитали eg является обусловленным не влиянием p6-оболочки, а предопределено возникновением решетки ОЦК в железе.

Рис. 1. Ошибка расчета по (3) среднего линейного размера электронной оболочки атомов железа по размеру d-орбитали, рассчитанному по (2), по сравнению с расчетом по уравнению Менделеева-Клапейрона относительно температуры 910(С при постоянном давлении и r=0,6124, %.

Ошибка расчета линейного размера атома по размеру d-орбитали по сравнению с расчетом по уравнению Менделеева-Клапейрона в зависимости от температуры в пределах существования (–железа при r равным 0,6124 в уравнении (3) при температуре сравнения 910(С и атмосферном давлении в пределах существования (–железа ошибка составляет порядка 0,3%(рис.1) и также позволяет при атмосферном давлении принять величину r в решетке ОЦК равной 0,6124, а в единичном атоме железа — равной 0,6. Рассмотренная сравнимость объема электронного газа с расчетом по уравнению Менделеева-Клапейрона может трактоваться как его обоснование с позиций атомного строения.

Сумма всех t2g и eg–электронов с учетом соотношения их размеров как  после подстановки и элементарных преобразований при атмосферном давлении имеет вид распределения Ферми-Дирака:

`		(1')

- Модель растворимости газов в железе.

Внедрение атомов азота и водорода в решетку предположим осуществимыми благодаря искажению подорбитали eg. Тогда, во-первых, прирост доли объема всех электронных орбиталей при температуре Т по сравнению с температурой Тc, принятой равной 0,5(К, примем пропорциональным кубу прироста суммы линейных размеров eg–и t2g–подорбиталей:

(5)

Объем же пор, в которые внедряется азот, во-вторых, предположим пропорциональным изменению объема электронных орбиталей с искажением eg-подорбитали над p6-оболочкой по сравнению с объемом без искажения учитывая изменения от 0,5(К:

(6)

Размерность объема пор исчисляется в атомных долях железа.

Растворимость азота и водорода(%мас), определяемая здесь как отношение количеств газов ко всем атомам железа, в (,(,(–Fe и (–Fe  представлена на рис. 2 и найдена в виде уравнений:

(7)

(8)

(9)

(10)

где 1, 14, 55,8 – атомные массы водорода, азота и железа;

100 – коэффициент перевода долей в проценты;

10 – количество галтелей на d–орбитали;

1 и 3 – количество электронов на внешних орбиталях водорода и азота;

Рис. 2. Растворимость при атмосферном давлении азота и водорода в твердом железе по уравнениям(7) - (10).

Растворимость газов приведена только для атмосферного давления, так как по предварительным расчетам до 625атм растворимость в твердых растворах железа подчиняется закону Сивертса, а реальный уровень давления в анализируемых металлургических процессах как газокислродное рафинирование(ГКР, аналог Argon-Oxygen Decarburizing) и твердофазное обезуглероживание и легирование азотом(ТОЛА) меньше.

Кроме размерного фактора железа и его и газов электронных параметров, отражающих их электронные взаимодействия, растворимость водорода и азота оказалась обратно пропорциональна массе железа и числу его электронных галтелей на d–орбитали. Причем в аустените она пропорциональна количеству электронов на внешней орбитали газов, а ее уровень оказался большим в  раза, что может быть объяснено изменением расположения связе газов с железом от феррита до аустенита от направления [0,5;0,5;0,5] t2g-электронами в ОЦК-железе до направления [1,1,0] в тех же координатах или [1,0,0] в координатах ГЦК-железа eg-электронами. А так как количество электронов в железе неизменно, то уменьшение длины приводит, по-видимому, к увеличениию электронной плотности в связях азота и водорода в аустените железа, отраженные коэффициентами в уравнениях (8) и (10) по сравнению с уравнениями (7) и (9).

Совпадение растворимости газов в твердом железе при значениях параметра a(Т) менее 2 при температурах ниже 768(С, то есть когда параметр a(Т) меньше вместимости электронов на подорбитали eg, свидетельствует о необходимости пересмотра смысла параметра a(Т). По-видимому, его значение показывает количество электронов на d–орбитали, которые следует назвать возбужденными. Это подтверждается существованием найденной ранее термодимамической закономерностью параметра электронной конфигурации для кремния, p-орбиталь которого не делится на подорбитали[3].

- Модель растворимости азота в высокохромистом феррите и аустените.

Растворимость азота в высокохромистых сталях как и в железе для практических целей описывают термодинамическими методами путем разложения в ряд Тейлора коэффициентов влияния легирующих элементов[1,2]. Данный подход позволяет описывать растворимость с достаточной точностью в исследуемом температурном и концентрационном интервале, но ограничен применением полученных закономерностей вне границ анализируемого температурного отрезка как, например, вблизи температуры кристаллизации.

Параметр электронной конфигурации марганца в твердом состоянии  нашли исходя из температур его аллотропных превращений пропорциональным выражениям из целых чисел (таблица 1) — уравнение (11).

; R=1,00						(11),

где  — параметр электронной конфигурации марганца в твердом состоянии.

Рис.3. Зависимость параметра электронной конфигурации марганца в твердом состоянии от температуры.

Таблица 1. Соответствие параметра электронной конфигурации марганца температурам аллотропных превращений.

| Аллотроп-ный переход | t, (С | 104/Т, К-1 |  | ln[] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( — ( | 727 | 10,00 |  | 0,288 |
| ( — ( | 1087 | 7,35 |  | 0,916 |
| ( — ( | 1137 | 7,09 |  | 0,981 |
| ( — жидкость | 1245 | 6,59 | 3 | 1,099 |

Величина коэффициента корреляции и графическое отображение полученного уравнения (рис.3) свидетельствуют о функциональном, а не о статистическом, характере зависимости.

Так как при температурах кристаллизации сталей чистый марганец находится в жидком состоянии, то найдем его электронную конфигурация  выше температуры его плавления в сравнении с другими элементами: железа, кремния, марганца, никеля и аллюминия, описанные уравнениями (12)–(16)(табл.2, рис.4):

; R =1,00						(12),

; R=1,00						(13),

; R=1,00						(14),

; R=1,00						(15),

; R=1,00						(16),

Рис.4 Зависимость параметра электронной конфигурации элементов в жидком и газообразном состоянии от температуры.

Таблица 2. Соответствие параметра электронной конфигурации элементов температурам их превращений в жидком и газообразном состояниях по уравнениям (12)-(16).

| Характерная точка. | Элемент. |
| --- | --- |
|  | Железо. | Кремний. | Марганец. | Никель. | Алюминий. |
|  | t*, ˚С |  | t, ˚С |  | t, ˚С |  | t, ˚К |  | t, ˚К |  |
| Кристаллизация. | 1539 | 4,00 | 1414 | 3,00 | 1244 | 1,00 | 1726 | 3,99 | 933,5 | 1,50 |
| Кипение. | 2750 | 5,00 | 2355 | 3,50 | 1962 | 2,00 | 3005 | 5,05 | 2740 | 2,50 |
| Критическая температура. | 6477 | 6,00 | 4886 | 4,00 | 5777 | 5,01 | 6294 | 5,97 | 8650 | 3,00 |

* — температуры взяты по данным [6].

где , , , ,  — предлагаемые параметры электронной конфигурации атомов в жидком и газообразном состоянии для железа, кремния, марганца, никеля и алюминия соответственно.

Параметр электронной конфигурации атомов для жидкого и газообразного состояния предполагался пропорциональным целым числам при температурах плавления, кипения и критической, выше которой пары элемента невозможно конденсировать сжатием объема. Значение коэффициента корреляции свидетельствует, как и для твердых железа, кремния и марганца, о функциональности зависимости. По природе полученный параметр для жидкой и газообразной фаз следует, по-видимому также как и для твердого состояния, отнести к электронной конфигурации, так как при критической температуре для железа и марганца найденный параметр равен общему количеству его внешних электронов.

Как качественное подтверждение аномально низкого значения  при температуре сталеплавильных процессов по сравнению с , , ,  можно отметить аномально высокую упругость пара марганца[7]. То есть сравнительно постоянная энергия воздействует на меньшее число атомов марганца и соответственно большее их количество в результате переходит в пар. Низкое значение  в жидком состоянии вблизи точки плавления подтвердило предположение о сравнительно низкой концентрации коллективизированных электронов у марганца, влиянием которой обосновывались среди d-элементов 4 периода таблицы Менделеева пониженные температуры плавления, кипения и теплота испарения марганца[5], что также приводит к скачкообразному росту количества феррита в аустенитной высокохромистой марганцовистой стали из-за падения ее заряда при температуре плавления марганца. Взаимосвязь электронно-конфигурационных данных указанных элементов в твердом и жидком состоянии и при расчетах на их основе энергий их фазовых переходов с эмпирическими термодинамическими атомными значениями не связана с направленностью данной работы и здесь не приводиться.

Параметр электронной конфигурации в твердом состоянии никеля и хрома нашли при определении растворимости в высокохромистом аустенитном металле.

Размер орбиталей j-элемента, прирост объема всех электронных орбиталей, объем пор определяется аналогично железу соответственно по уравнениям (2), (5) и (6) с подстановкой соответствующего параметра электронной конфигурации j-элемента, который определим в виде уравнения:

(17)

В высокохромистой стали растворимость азота в феррите и аустените обусловленной железом, хромом, марганцем и никелем будем описывать зависимостью, предположенной по аналогии с растворимостью азота в чистом твердом железе и приведенной к его концентрации:

(18)

(19)

где j – массовая концентрация j–элемента;

55,8 и A — средняя атомная масса железа и стали , г;

Aj – атомная масса j–элемента;

– число электронов для различных фаз(для азота в феррите - 1 и в аустените – 3, для Сr в феррите - , и j-элемента в аустените - )

xj – структурный коэффициент растворимости азота, обусловленной j–элементом.

Растворимость азота в аустените и феррите в высокохромистой стали Na искали в виде суммы:

(20)

Экспериментальные значения растворимости азота в высокохромистой стали и сравнительные расчеты растворимости согласно разложению в ряд Тейлора влияния хрома, марганца и никеля до параметров второго порядка и двойных взяты из работ [8,9](рис.5). Для поиска растворимости ограничились группой из 11 аустенитных высокохромистых сталей при температурах 1200 и 1300(С с содержанием хрома (16,2-18,0%), никеля (до 14,6%) и марганца(до 16,5%), а также 4 составов феритных высокохромистых(16,8; 22,6; 24,1; 31,6%масс) при температурах 1250, 1300 и 1350(С.

Поиск зависимости растворимости проводился путем минимизации суммы квадратичных отклонений экспериментальных и расчетных значений по формуле (20). Найденные коэффициенты Aj, Bj и xj, приведенные в таблице 3, отображают, по-видимому, векторную сумму взаимодействий масс легирующих и железа c азотом.

Таблица 3. Коэффициенты уравнений (17) и (19)

| Эле-мент | Aj | Bj | xj для аустенита | xj для феррита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe | -1909 | 2,528 |  | 1 |
| Cr | –935,2 | 1,9052 |  | 3 (Cr<20%) (20%<Cr<30%) (Cr>30%) |
| Mn | –2378 | 2,6659 |  | –– |
| Ni | –341,6 | 2,2787 |  | –– |

Так как расчет по формуле (20) основан на физической природе процесса внедрения азота в сталь, следует, очевидно, экстраполировать это уравнение за пределы температур 1200-1350(С. Наиболее важным является расчет растворимости при температуре ликвидус для определения максимального уровня легирования жидкой ванны азотом при плавке в нормальных условиях с целью недопущения образования азотной пористости при кристаллизации.

Рис.6. Растворимость азота в аустените, феррите и общая в стали 03Х18Н5АГ4, %мас.

«((((((»- аустенит; «– –» -феррит;

«—» - аустените по разложению в ряд Тейлора.

Таблица 4. Химический состав центробежно-литой стали 03Х18Н5АГ4 в жидком состоянии, %мас.

| C | N | Cr | Ni | Mn | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 0,23 | 17,9 | 4,85 | 4,32 | 0,38 |

Проверка комплексов формул была произведена при горизонтальной центробежной отливке опытной стали 03Х18Н5АГ4 в трубу размером Ø103х35х1000мм центробежным способом с повышенным давлением, обусловленным технологией производства[10]. (табл.4). Отливка производилась в охлаждаемую водой изложницу с покрытием из люнкерита с толщиной около 2мм при скорости вращения кокиля 1800об/мин. Металл опытной стали в маркировочном стаканчике кристаллизовался не в границах определения коэффициентов приведенной модели растворимости, а в двухфазной области с наличием в структуре металла аустенита и феррита и, отлитый в нормальных условиях, был «рослым», в отличие металла трубы на глубине более 10мм от внутренней поверхности, не подлежащего при таком способе литья последующей механической расточке для удаления неизбежной технологической усадочной пористости согласно рассчитанной глубины ее залегания. В разработанной стали 03Х18Г5АН4 при расчетной температуре солидус в 1440ºС расчетный уровень растворимости азота(рис.6) для аустенита и феррита равен соответственно 0,187%масс и 0,110%масс позволил оценить достоверность приведенных расчетов по содержанию азота в металле трубы и его растворимости в 0,17% (рис.7) и соответственного рассчитанного количества феррита при температуре кристаллизации около 25% отн..

Рис 7. Содержание азота в центробежнолитой трубе марки стали 03Х18Н5АГ4 и его растворимость под действием центростремительных сил, %мас.

Цифры на рисунке – расстояние от заливочного конца, мм;

«—» - максимальная растворимость в стали по толщине трубы под действием центростремительных сил при растворимости в нормальных условиях 0,17%масс.

- Выводы:

- часть электронного газа в твердом железе подчиняется классическим закономерностям как уравнение Менделеева-Клапейрона и распределение Максвелла-Больцмана для t2g–электронов, производная от которого сумма t2g и eg–электронов в твердом железе имеет вид распределения Ферми-Дирака.

- искажение электронной eg-подорбитали, по-видимому, объяснимо образованием кристаллической структуры в железе.

- растворимость азота и водорода в стали зависит только от его электронно-конфигурационной энергетических взаимодействий, а структрурные факторы как кристаллографическая направленность и размерный фактор принципа Юм-Розери являются от нее производными, как и теплоемкость, электросопротивеление теплопроводность, описание которых не приведены в данной статье.

Литература:

- Азот в металлах. Аверин В.В., Ревякин А.В., Федорченко В.И., Козина Л.Н., М: Металлургия, – 1976, – 224с.

- Водород в металлах и сплавах. Гельд П.В., Рябов Р.А. М.:Металлургия,-1974,-272с.

- Венец Ю.С. О взаимосвязи растворимости газов в твердом железе и его электронной конфигурацией. // Теория и практика металлургии. – 2006, – №1,2, – С.38-42.

- Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука. – 1980. – 512с.

- Григорович В.К. Металлическая связь и структура металлов.-М.:Наука,-1988,-296с.

- CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73nd edition, edited by David R. Lide, CRC Press (1992).

- Гасик М.И., Лякишев Н.П., Емлин Б.И. Теория и технология производства ферросплавов. – М.: Металлургия, – 1988г., – 784с.

- Заславкий Ю.Б. Исследование и разработка процесса получения особонизкоуглеродистых высокоазотистых аустенитных нержавеющих сталей методом твердофазного обезуглероживания и легирования азотом: Диссертация канд. техн. наук: 05.16.02. – Днепропетровск, 1981. – 217 с.

- Тарасев М.И. Исследование физико-химических закономерностей и оптимизация твердофазных процессов обезуглероживания и деазотации нержавеющих сталей в вакууме: Диссертация канд. техн. наук: 05.16.02. – Днепропетровск, 1982 – 182с.

- Экономнолегированная никелем азотсодержащая коррозионностойкая аустенитная сталь. Венец Ю.С., Трегубенко Г.Н., Тарасьев М.И., Рабинович А.В. //Вопросы атомной науки и техники, - №4, - 2000г., - Серия Физика радиационных повреждений и радиационного металловедения (78). С.149–152.

# Text boxes

Рис.5.Сходимость растворимости азота в аустените и феррите.

(, «—» – (R=0,995);

(, «- - -» – (R=0,994)

точки – расчетные данные,

линии – корреляционные прямые.